| I. Продукт |
| --- |
|  | Основные характеристики: Высокая прочность приклеивания. Возможность корректировки обойного полотна. Противогрибковая защита. Отсутствие комков при смешивании. Легкое нанесение. Время приготовления – 3 минуты. Упаковка: Пачка 250 г. Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Производители: Эмсланд-Штерке ГмбХ, Эмсландштрассе, 58, D-49824, Эмлиххайм, Германия; Новидон Лтд, Коэд Абен Роуд, Рэксхем Индастриал Истейт, Рэксхем, LL 13 9UH, Великобритания. |
| II. Область применения |
| Наклеивание всех видов бумажных обоев (гладких, структурных, гофрированных, тяжелых, дуплекс), а также виниловых и других специальных обоев. |
| III. Технические характеристики |
| Состав: модифицированные эфиры крахмала, противогрибковые добавки. Внешний вид: хлопья от белого до кремового цвета. Показатель рН: 9,0–11,5. Объемная плотность: 265–350 г/л. Вязкость динамическая (при +20 °С): 8500–16000 мПа*с. Растворимость: клей готов к нанесению через 3 минуты после перемешивания с холодной водой. Внешний вид раствора: вязкая однородная паста с гладкой поверхностью розового цвета. Температура применения: от +15 (С до +25 (С. Расход: 150–250 мл/м2. |

| IV. Указания по применению |
| --- |
| Подготовка поверхности Поверхность, на которую наносится клей, должна быть чистой и обезжиренной. Снять старые обои, используя в случае необходимости средство для снятия обоев Metylan, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры. Для укрепления стен и повышения прочности приклеивания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой Metylan. Хорошо поглощающие поверхности можно также предварительно обработать клеем для обоев (см. таблицу). После этого следует нанести на обои клей, приготовленный согласно пропорциям, указанным в таблице. Способ применения Содержимое пачки постепенно высыпать в холодную воду, интенсивно перемешивая в течение 20–30 секунд. Через 3 минуты снова перемешать клей, после чего он будет готов к применению. Нанести на обои клей, приготовленный согласно пропорциям, указанным в таблице. После впитывания клея приклеить обои, следуя указаниям их производителя. Использовать только чистую воду, посуду и инструменты. Условия хранения и безопасного использования Хранить клей плотно закрытым в сухих прохладных помещениях. По истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы. В случае попадания клея в глаза следует немедленно промыть их большим количеством проточной воды (в течение 10 минут). При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Пропорции приготовления клея на пачку 250 г |
| Назначение | Площадь оклеиваемой поверхности, м2 | Пропорции для приготовления | Количество воды на пачку клея, л | Количество рулонов* |
| Подготовка оклеиваемой поверхности | 70–80 | 1:40 | 10 | – |
| Наклеивание обоев |
| Бумажные обои | 42–48 | 1:30 | 7,5 | 8–10 |
| Виниловые и другие виды специальных обоев | 28–34 | 1:20 | 5 | 6–7 |
| * Стандартный рулон обоев 10,05 м х 0,53 м. |