|  |
| --- |
| ТАЙФУН МАСТЕР № 33 |
|  |
| ТАЙФУН МАСТЕР № 33**Область применения:**Шпатлевка «Тайфун Мастер» №33 применяется для окончательного выравнивания поверхностей внутри помещений выполненных из гипсокартонных (ГКП) и гипсоволокнистых (ГВП) плит, а также гипсовых, известково-цементных, цементных штукатурок и бетона. Состав может применяться для заделки выбоин, сколов на поверхности, для заполнения швов в стыках ГКП и ГВП.Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масля­ных пятен и других веществ и образований, препятствующих адгезии шпат­левочного состава. Поверхность рекомендуется укрепить грунтовкой "Тайфун Мастер" №100 или "Тайфун Мастер" №102 (концентрат), а гладкие основания с высокой плотностью и небольшой поглощаемостью - "INTER-GRUNT" "Тайфун Мастер" №101 .**Способ приготовления:**В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать сухую смесь «Тайфун Мастер» №33 в ориентировочной пропорции 15кг состава на 6,5 - 7,5 литра воды. Применение каких-либо добавок не допускается. Вымешивать состав до однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксером). По истечении 5 минут повторно перемешать. Полученный состав сохраняет свои свойства в течение 60 минут.**Нанесение:**Шпатлевка наносится на поверхность основания слоем толщиной 0,2-3,0 мм при помощи металлического шпателя. После высыхания Поверхность необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой.**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочая температура основания и окружающей среды | от +5ºС до +25ºС |
| Цвет | белый |
| Расход на 1мм толщины слоя   | прим. 0,9-1,1 кг/м2 |
| Толщина слоя | 0,2 - 3,0 мм |
| Время использования готового состава | прим. 60 мин |
| Адгезия | не менее 0,6 МПа |
| Коэффициент паропроницаемости | не менее 0,03 мг/м·ч·Па |
| Усадка покрытия в слое рабочей толщины | признаков усадки нет |

**Расход:**Ориентировочный расход сухой смеси составляет прим. 0,9-1,1 кг/м2. Фактический расход зависит от характера поверхности и опыта рабочего.**Инструмент:**Пластмассовая емкость, электродрель с мешалкой корзиночного типа (миксер), шпатель.**Транспортирование и хранение:**Шпатлевка «Тайфун Мастер» №33 должна транспортироваться и храниться в заводской упаковке в сухих условиях.**Требования безопасности:**-  к работам по приготовлению и применению состава не следует допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей.-  в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз.**Состав:**Смесь гипса, полимерного связующего, наполнителя и добавок.**Срок хранения:**12 месяцев с даты изготовления.**МАССА НЕТТО:**15 кг**Шпатлевка белая В ПМ, гипсовая 1 СС «Тайфун Мастер» №33 СТБ 1263-2001****Советы Мастера:**1. Применяемые для работы инстру­менты должны быть выполнены из некорро­диру­ющих материалов. 2. Тщательно очищайте емкость перед каждым новым замесом, так как это сильно влияет на характеристики состава.3. Рекомендуемая толщина слоя 0,2-3,0 мм.4. Последующий слой шпатлевки наносите после высыхания предыдущего. 5. Работать необходимо в защитных пер­чатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. |